INFRARED CAF2 MATERIAL SPECIFICATION

| Properties | 技术指标 |
| --- | --- |
| Density | 3.18 g/cm3 |
| Melting Point | 1357~1360℃，1418 |
| Molecular Weight | 78.0768 |
| Lattice Constant | 5.46 Å |
| Thermal Conductivity | 9.71 W/(m K) |
| Specific Heat | 854 J/(kg K) |
| Thermal Expansion | 18.7; 18.85; 24.0 ×10–6 / K |
| Hardness (Knoop) | 178 [100], 160 [110] kg/mm2 |
| Hardness (Mho) | 4 |
| Young’s Modulus | 75.8 GPa |
| Shear Modulus | 33.77 GPa |
| Bulk Modulus | 82.71 GPa |
| Rupture Modulus | 36.5 MPa |
| Elastic Coefficient | C11 = 164 / C12 = 53 / C44 = 33.7 GPa |
| Dielectric Constant | 6.76 ，105HZ |
| Solubility in Water | 0.0017 g / 100 g，20℃ |
| Hygroscopic no |  |
| Crystal Type | cubic, CaF2 type structure |
| Density | (111) |
| Melting Point | 145 mm, 200 mm, 260 mm |
| Molecular Weight | 0.28 |
| Wavelength of emission | 435[nm] |
| Debye Temperature, | 510 K |

Refractive Index

Wavelength, µm 0.19 0.21 0.25 0.33  0.41 0.88 2.65  3.90 5.00 6.20  7.00 8.22

Refractive Index 1.51 1.49 1.47 1.45  1.44 1.43 1.42  1.41 1.40 1.38  1.36 1.34